# Требования к качеству деталей мебельных (редакция №3)

Требования  к качеству деталей мебельных разработаны в соответствии с техническими условиями  ТУ 5683-005-46275274-2009 Технические условия; ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия»;    ГОСТ 20400-80 «Продукция мебельного производства. Термины и определения», ТУ 5683-009-46275274-2014 Технические условия; ТУ 5683-010-46275274-2015 Технические условия.

Продукция ООО «Сидак-СП» подразделяется на следующие виды:

- Фасады мебельные (глухие, под остекление)

- Погонажные изделия  и аксессуары декоративные

- Столешницы, кроватные спинки, дверные накладки

- Листовой материал

Качество изделий должно соответствовать образцам-эталонам; значениям, указанным в техническом каталоге продукции, и настоящим требованиям.

Продукция Original из МДФ, облицованного пленками ПВХ/ПЭТ, Крашеные изделия.

| № п/п | Наименование дефекта | Продукция из МДФ, облицованного пленкой ПВХ/ПЭТ | Крашеные изделия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сторона изделия | Лицевая | Торец | Обратная | Лицевая | Торец | Обратная |
| 1 | Геометрические размеры и допуски | Должны соответствовать значениям, зарегистрированным в принятом заказе, образцам и значениям, указанным в каталоге продукции, в чертежах |
| 2 | Царапины или риски | Не допускаются См. приложение | Не допускаются См. приложение | Допускаются См. приложение | Не допускаются. | Не допускаются | Допускаются См.приложение |
| 3 | Вмятины диаметром не более 1 мм, глубиной не более 0,2 мм | Допускаются Не более 3 шт. | Допускаются См. приложение | Допускаются См. приложение | Допускаются Не более 3 шт. | Допускаются не более 5 шт. на м.пог. кромки | Допускаются |
| 4 | Вкрапления под пленкой ПВХ/ПЭТ, ламинатом (пылевые, клеевые и т.п вкл), единичные локальные структурные неровности | Не допускаются | Допускаются | Допускаются | Не допускаются | Допускаются | Допускаются |
| 5 | Шагрень, отклонение по степени шероховатости | Допускается незначительная шагрень, соответствующая образцу | Допускается См. приложение | Допускается См. приложение | Допускается незначительная шагрень, соответствующая образцу | Допускается незначительная шагрень, соответствующая образцу | Допускается незначительная шагрень, соответствующая образцу |
| 6 | Отслоения пленки ПВХ | Не допускаются |
| 7 | Цветовой оттенок пленки ПВХ/ПЭТ | Должен соответствовать утвержденному образцу из каталога пленок |
| 8 | Локальные изменения цвета пленки по торцам и углам после ламинирования | ___ | Допускается незначительное изменение (побеление), технологические особенности изготовления | ___ | ___ | ____ | ___ |
| 9 | Наличие загрязнений на деталях | Не допускается |
| 10 | Зарезы, заделки пленки ПВХ/ПЭТ | Не допускаются | Допускаются | Допускаются | ___ | ___ | ___ |
| 11 | Пузырьки, проколы, кратеры диаметром не более 0,5 мм | ___ | Допускается | Допускаются | Не допускаются | Допускаются не более 5 шт. на пог.м кромки | Допускаются См. приложение |
| 12 | Просвечивание МДФ основы (недостаточная укрывистость) | ___ | ___ | ___ | Не допускается | Допускается См. приложение | Допускается См. приложение |
| 13 | Неравномерный блеск | Не допускается | Допускается | Допускается | Не допускается | Допускается | Допускается |
| 14 | Разнооттеночность (выцветание) | Допускается вследствие эксплуатации | Допускается вследствие эксплуатации | Допускается вследствие эксплуатации | Допускается вследствие эксплуатации | Допускается вследствие эксплуатации | Допускается вследствие эксплуатации |
| 15 | Потеки (сгустки) ЛКП | Не допускаются | Допускаются См. приложение | Допускаются См. приложение | Не допускаются | Допускаются | Не допускаются |
| 16 | Включения в ЛКМ не более 0,5 мм | Не допускаются | Допускаются не более 3-х шт. на м.пог. кромки | Допускаются более 3-х шт. на 0,3 м.кв. | Не допускаются | Допускаются не более 3-х шт. на м.пог. кромки | Допускаются не более 3-х шт. на 0,3 м.кв |
| 17 | Неравномерность рисунка (линий аэрографии). | Допускается | Допускается | ___ | Допускается | Допускается | ___ |
| 18 | Цветовой оттенок аэрографии | Допускается в пределах одной партии (заказа) | Допускается в пределах одной партии (заказа) | ___ | Допускается в пределах одной партии (заказа) | Допускается в пределах одной партии (заказа) | ___ |
| 19 | Растрескивание ЛКП изделия | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |
| 20 | Риски на ЛКП изделия | Допускаются соответствующие образцу | Допускаются соответствующие образцу | Допускаются соответствующие образцу | Допускаются соответствующие образцу | Допускаются соответствующие образцу | Допускаются соответствующие образцу |

# Продукция Select, изготовленная из материалов Acryline, Softline, Glossline, Glossform, Leatherline

| № п/п | Наименование дефекта | Продукция Acryline, Softline, Glossline, Glossform | Продукция Leatherline (Кожа) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сторона изделия | Лицевая | Торец | Обратная | Лицевая | Торец | Обратная |
| 1 | Геометрические размеры и допуски | Должны соответствовать значениям, зарегистрированным в принятом заказе, образцам и значениям, указанным в каталоге продукции, в чертежах |
| 2 | Царапины или риски | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются См.приложение | Не допускаются. См. приложение | Не допускаются | Допускаются См.приложение |
| 3 | Вмятины диаметром не более 1 мм, глубиной не более 0,2 мм | Допускаются не более 3 шт. на изделии | Допускаются не более 3 шт. на пог.м кромки | Допускаются | Допускаются не более 3 шт. на изделии | Допускаются не более 3 шт. на пог.м кромки | Допускаются |
| 4 | Отслоение материалов | Не допускаются |
| 5 | Цветовой оттенок облицовочного материала | Должен соответствовать утвержденному образцу из каталога материалов |
| 6 | Загрязнения на поверхности | Не допускается |
| 7 | Сколы по периметру изделий и по краям паза | ___ | ___ | Допускаются См. приложение | ___ | ___ | Допускаются См. приложение |

# Знак  «-» означает, что данный параметр не контролируется.

# Приложение

1.В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, с  расстояния  50-70 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному. Считается дефектом, если заметно в соответствии с данными условиями.

2. Внешний вид детали контролируют визуально без применения увеличительных средств, сравнивая его с образцами, согласованными изготовителем и заказчиком.

3. Допускаются незначительные изъяны, царапины волосяного типа, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не влияющие на  физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании (при сборке скрываемые аксессуарами, днищами ящиков, светильниками или т.д.).

# Общие  требования к качеству деталей мебельных

- На лицевых поверхностях деталей мебельных допускаются одновременно не более трех видов  нормируемых дефектов (см. ГОСТ  16371-93)

- Не допускается наличие «острой» кромки ПВХ/ПЭТ на обратной стороне изделий, на углах изделий.

- Не допускается не дошлифовка кромки на  изделиях (Acryline, Softline, Glossline, Glossform).

- Размеры профиля торца и рисунка обеспечиваются  инструментом.

- Покоробленность  деталей мебельных регламентируется ГОСТ 16371-93 п.2.2.3. Однако технологический процесс гарантирует исполнение указанных ГОСТ 16371-93 допусков на покоробленность только в том случае, если конструкция фасада удовлетворяет условию:

, где С – толщина изделия, мм; D – диагональ изделия, мм.

Если же конструкция фасада не удовлетворяет данному условию, то в рамках действующей на фабрике технологии исполнение допусков, указанных в ГОСТ 16371-93 п.2.2.3, не гарантируется.

- Упаковка продукции должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировке, не содержать грязи и  посторонних частиц.